# Руководство по применению краски АК-124 фасадной

Настоящее руководство составлено на основании ТУ 2312-015-24358611-2012г

Руководство содержит информацию об области применения краски АК-124, технические характеристики материала и покрытий на его основе.

В руководстве приведены рекомендации по нанесению, правила техники безопасности при работе с данным материалом.

Руководство выдано для работников строительно-монтажных организаций, а также для других предприятий, занимающихся вопросами окраски различных объектов.

1. Описание, назначение и область применения

1.1. Краска акриловая АК-124 представляют собой суспензию пигментов, наполнителей, целевых добавок в растворе акрилового лака с добавлением органических растворителей.

1.2. Эмали выпускаются следующих базовых цветов: белая, светло-серая, бежевая, голубая, серая, красная, а также по каталогу RAL CLASSIC и по индивидуальным образцам.

## 1.3. Краска акриловая АК-124 является однокомпонентным материалом, предназначенным для защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений (бетонные, пенобетонные, кирпичные. асбоцементные, оштукатуренные поверхности) внутри помещений и снаружи.

2. Технические характеристики материала и покрытия

- Покрытие – матовое или полуматовое.

- Цвет – базовые, а также по каталогу RAL CLASSIC   и по индивидуальным образцам.

- Условная вязкость по ВЗ -4, с, не менее 40.

- Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее -70.

- Степень перетира, мкм, не более 70.

- Время высыхания до степени 3 при 20оС, ч, не более 16.

3. Подготовка поверхности

3.1. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов, масляных пятен, грязи, льда, снега, следов и слоев старой краски, имеющей плохое сцепление с поверхностью.

Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены.

3.2. На поверхности бетона не должно быть пленочной влаги, поверхность должна быть на ощупь сухой.

Жировые, масляные и смоляные пятна должны быть вырублены и заделаны, в зависимости от глубины вырубки, полимерцементным или гипсоцементным раствором.

Дефекты бетонной поверхности более 2 мм необходимо выровнять шпатлевками.

3.3. Новые бетонные поверхности перед окраской должны быть очищены от высолов и сухой пыли с помощью стальных щеток. Окрашивать такие поверхности можно не ранее, чем через 30 дней, под контролем влажности бетона (не более 6 % в поверхностном слое 20 мм).

Бетон должен быть чистым и свободным от пыли, возникшей в результате механической очистки.

3.4. Обеспыливание проводить промышленным пылесосом или сжатым воздухом без примесей влаги и масла.

4. Подготовка материала к нанесению

4.1. Краска акриловая АК-124 выпускаются готовые к применению. Перед применением краску необходимо тщательно перемешать до полного исчезновения осадка, и затем измерить вязкость при 20оС. Величина условной вязкости указана в сертификате качества.  При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют ксилол, толуол, Р-4.

Рекомендуемая рабочая вязкость материала по ВЗ-4 при температуре 20оС в зависимости от метода нанесения:

- пневматическое распыление – 20-25 с;

- безвоздушное распыление – 40-60 с;

- кистью, валиком – 30-40с.

4.2. Для получения качественного покрытия при нанесении температура краски должна быть близка к температуре окрашиваемой поверхности.

5. Нанесение и сушка

5.1. Окраска распылением производится при температуре окружающего воздуха от -300С до +350С, ручное нанесение (кисть или валик) при температуре - 300С до +250С. относительная влажность воздуха не более 80 %. Во время осадков производить окрашивание запрещается.

Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки образования росы не менее, чем на 30С.

5.2. Краску АК-124 наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления(БВР), кистью или валиком.

Бетонные поверхности окрашиваются сначала грунтовочным слоем – краской с добавлением 10-15 % ксилола (толуола). Выдержка грунтовочного слоя должна составить не менее 16 часов при (20±2)0С.  При отрицательной температуре время выдержки увеличивается в 2-3 раза. Далее осуществляется основное нанесение, не менее двух слоев с промежуточной сушкой не менее 16 часов при (20±2)0С).

Рекомендуемые параметры для БВР: диаметр сопла 0,017-0,019 дюйма, давление распыла 160-200 бар.

При пневматическом распылении давление воздуха 1,5-2,5 кгс/м2, диаметр сопла 1,8-2,5 мм, расстояние до окрашиваемой поверхности 200-300 мм. Направление распыла факела должно быть перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

При нанесении материала кистью или валиком время межслойной сушки увеличивается в 2 раза.  Рекомендуется использовать кисти из натуральных волокон и валики без ворса (типа велюр).

5.3. Толщина конечного покрытия, полученного нанесением грунтовочного и двух основных слоев (по сухому слою), составляет 80-120 мкм при теоретическом расходе краски 400-600 г/м2. Толщину покрытия определяют на контрольных металлических образцах, окрашиваемых одновременно с бетонной поверхностью.

Количество слоев покрытия, полученного пневматическим нанесением, определяется толщиной однослойного покрытия. Практический расход краски зависит от метода нанесения, степени подготовки и пористости поверхности, конфигурации изделия и может отличаться от теоретического до 50%.

5.4. После окончания работы тару, краскораспылитель промывают ксилолом, толуолом.

6. Порядок контроля и приемки покрытия

Контроль качества покрытия включает в себя:

6.1. Проверка качества эмали на соответствие сертификату качества.

6.2. Контроль за степенью подготовленности поверхности, количеством слоев и режимов сушки.

6.3. Контроль качества нанесенного покрытия по внешнему виду готового покрытия.

6.4. Толщину покрытия контролируют приборами для немагнитных подложек (толщиномеры МТ-41 НЦ), или микрометром МК 25 ГОСТ 4381.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие краски требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения. Допускается увеличение вязкости и образование осадка при хранении, не влияющее на качество краски, если после тщательного перемешивания и разбавления эмаль соответствует требованиям настоящих технических условий.

7.2. Гарантийный срок хранения краски – 1 год с даты изготовления.

8. Требования безопасности

8.1. При организации и выполнении окрасочных работ необходимо руководствоваться ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования техники безопасности.

8.2. Токсичность и пожароопасность краски определяется входящими в ее состав растворителями ксилолом и толуолом. Толуол и ксилол по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м2.

8.3. При производстве работ по нанесению работникам необходимо применять спецодежду, газо-пылезащитными респираторы, резиновые перчатки, защитные очки.

8.4. Краска относится к легковоспламеняющимся жидкостям. Помещения для приготовления и применения краски, должны быть оснащены постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. Искусственное освещение должно быть во взрывозащищенном исполнении. Применяемое электрооборудование должно иметь надежное заземление и не вызывать искрообразование. В помещениях для хранения и производства работ с краской запрещается применение открытого огня.

8.5. В случае загорания краски   необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, инертным газом, огнетушителями: пенными и углекислотными, пенными установками, тонкораспыленной водой.

8.6. По окончании окрасочных работ все остатки лакокрасочных материалов сливают в закрытую тару. Непригодные к использованию лакокрасочные материалы, отходы, загрязненную ветошь следует собрать в специальные несгораемые емкости, вывезти и уничтожить в специально отведенных местах.

Наш адрес:

ООО НПФ «Эмаль», www.emal-kanash.ru

Адрес: 429330, РФ, Чувашская Республика

г Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88,

т./ф. (83533) 4-76-83, 4-72-95, 4-71-26

kan_eml@mail.ru, kan_eml21@mail.ru, kan2114@mail.ru