# Руководство по применению эмали «СпецКор-Патина»

Настоящее руководство составлено на основании ТУ 2312-027-24358611-2014 на эмаль «СпецКор Патина» термостойкая и декоративная по ТУ ТУ 20.30.12-035-24358611-2018

Руководство содержит информацию об области применения эмали и ее технические характеристики.

1. Описание, назначение и область применения

1.1 Эмали «СпецКор-Патина» термостойкая и декоративная различных цветов представляют собой суспензию перламутровых пигментов и наполнителей в растворе кремнийорганической и акриловых смол с добавлением органических растворителей и других добавок целевого назначения.

Эмали «СпецКор-Патина» термостойкая и декоративная предназначены для декорирования окрашенных металлических изделий, с целью придания поверхности состарившегося и благородного вида. Подходит для окрашивания кованных, литых, штампованных изделий.

1.2 Эмаль «СпецКор-Патина» декоративная применяется для художественного оформления изделий из чугуна, стали, цветных металлов, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в том числе повышенной влажности и воздействия температур от минус 600С до плюс 1500С.

Эмаль «СпецКор-Патина» термостойкая применяется для декоративной окраски изделий из чугуна, стали, цветных металлов, подвергающихся нагреванию в процессе эксплуатации до 7000С (каминные решетки, мангалы, печи, барбекю и различные аксессуары).

1.3 Эмали «СпецКор-Патина» наносятся по высушенному базовому слою плоской кистью (возможно пневмораспыление). Требуемый лакокрасочный материал для нанесения базового слоя указан в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование материала | «СпецКор-Патина» декоративная | «СпецКор-Патина» термостойкая |
| --- | --- | --- |
| Базовый слой для нанесения | Грунт-эмаль «СпецКор» матовая, полуглянец | Эмаль термостойкая SHIHRAN (7500С, 9000С) |

Эмали «СпецКор-Патина» отличаются быстрым высыханием и отличной адгезией к базовому слою. Могут применяться и храниться при минусовых температурах.

2. Технические характеристики

По физико-химическим показателям эмали «СпецКор-Патина» термостойкая и декоративная должна соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице:

| Наименование показателей | «СпецКор-Патина» декоративная | «СпецКор-Патина» термостойкая |
| --- | --- | --- |
| Базовый слой для нанесения | Грунт-эмаль «СпецКор» матовая или полуглянец | Эмаль термостойкая SHIHRAN (7500С, 9000С) |
| Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать однородную поверхность , без морщин и посторонних включений |
| Цвет покрытия | Золото, серебро, медь, бронза |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 45 |
| Время высыхания пленки эмали до степени 3 при температуре (20±0,5) ºС , ч, не более | 1 | 1 |
| Стойкость покрытия эмали к воздействию темп (700+10)оС, ч, не менее | — | 3 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+0,5)оС, ч, не менее | 72 |

3. Нанесение

Перед применением эмаль «СпецКор-Патина» термостойкая и декоративная тщательно перемешиваются в заводской таре. При нанесении пневмораспылением эмаль «СпецКор-Патина» термостойкая и декоративная разбавляется сольвентом до рабочей вязкости 18-20 с по вискозиметру ВЗ-4 при температуре (20,0±0,5)0С.

Требуемый лакокрасочный материал для нанесения базового слоя под эмаль «СпецКор-Патина» указан в таблице ниже:

| Наименование материала | «СпецКор-Патина» декоративная | «СпецКор-Патина» термостойкая |
| --- | --- | --- |
| Базовый слой для нанесения | Грунт-эмаль «СпецКор» матовая, полуглянец | Эмаль термостойкая SHIHRAN (7500С, 9000С) |

Эмаль «СпецКор-Патина» декоративная наносится при температуре окружающего воздуха от +50С до +350С и относительной влажности воздуха не выше 80% по высушенному, в течение 24 часов при (20±2)0С, базовому слою кистью или пневмораспылением в 1-2 перекрестных. Промежуточная сушка между слоями «до отлипа» в течение 0,5-1 часов. Время сушки до степени 3 при температуре (20±2)0С – 1 час. Время окончательной сушки при температуре (20±2)0С – не менее 24 часов.

Эмаль «СпецКор-Патина» термостойкая наносится при температуре окружающего воздуха от – 150С до +350С и относительной влажности воздуха не выше 80% по высушенному, в течение 24 часов при (20±2)0С, базовому слою кистью или пневмораспылением в 1-2 перекрестных слоя. Промежуточная сушка между слоями «до отлипа» в течение 0,5-1 часов. Время сушки до степени 3 при температуре (20±2)0С – 1 час. Время окончательной сушки при температуре (20±2)0С – не менее 24 часов.

При ручном методе нанесения сгусток эмали помещается с одной стороны палитры, и кистью, слегка смоченной в сольвенте, растираем патину по свободному краю палитры. Далее кончиком кисти, осторожными мазками касаемся выступающих частей окрашиваемого изделия. В результате должен получится неравномерный слой, с эффектом «потертости». Время окончательной сушки при температуре (20±2)0С – не менее 24 часов.

Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки образования росы не менее, чем на 30С.

Транспортирование окрашенных изделий можно производить через 24 часа после окрашивания при соблюдении температурного режима сушки.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения эмали – 1 год со дня изготовления.

Наш адрес:

ООО НПФ «Эмаль», www.emal-kanash.ru

Адрес: 429330, РФ, Чувашская Республика

г Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88,

т./ф. (83533) 4-71-26

kan_eml@mail.ru, kan2117@mail.ru, kan2114@mail.ru