# Руководство по применению дорожной краски АК-517

1. Описание, назначение и область применения

Дорожная краска АК-517 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы и органических растворителей с введением целевых добавок, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку белого или желтого цвета, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке по ГОСТ 32830-2014.

Дорожная краска АК-517 предназначена для нанесения разметочной окраски на асфальтовых, бетонных и цементобетонных покрытиях дорог общего назначения, стоянок, улиц, парковок, дворов, складских помещений.

Дорожная краска АК-517 является однокомпонентным составом. Наносится на чистое, освобожденное от мусора, грязи, пятен масла, и сухое дорожное покрытие при температуре от +50С до +300С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Покрасочные работы можно производить с помощью спецтехники (пневматическое распыление), аппаратами безвоздушного нанесения или вручную (кистью или валиком) наложением трафарета или окантовки линий и символов разметки липкой лентой.

Испытания:

- Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТРТС 014/2011).

- Декларация о соответствии с регистрационным номером ЕАЭС № RU Д-RU.НО12.В.105262 принята на основании  протокола испытаний № 0111-3-02 от 01.11.2017 г проведенных ИЦ ООО «МераТех».

2. Технические характеристики дорожной краски АК-517

| Наименование показателей | ТУ 2312-017-24358611-2013 |
| --- | --- |
| 1. Цвет пленки | Белый, желтый, красный, черный (полуматовый) |
| 2. Внешний вид краски | Однородная, подвижная масса без посторонних включений, допускается наличие легко размешиваемого осадка . |
| 3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)0С, с | От 80 до 119 вкл. |
| 4. Массовая доля нелетучих веществ, % | Не менее 75 |
| 5. Степень перетира, мкм | От 50 до 70 вкл. |
| 6. Время высыхания до степени 3, мин | Не более 30 |
| 7. Адгезия высохшей пленки краски к стеклу, балл, не более | 2 |
| 8. Плотность краски, г/см3, не менее | 1,5 |
| 9.Коэффициент яркости высушенной пленки краски, %, для цвета: - белого - желтого - красный и черный | Не менее 70 Не менее 50 Не нормируется |
| 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)0С, ч, не менее | 72 |

3. Указания по применению

Перед применением: дорожную краску АК-517 тщательно перемешивается миксером или веслом до однородного состояния по всему объему, затем выдерживается в течение 10 минут до исчезновения пузырей. При необходимости дорожная краска АК-517 разбавляется ксилолом, толуолом или бутилацетатом в количестве не более 5% по массе.

Размешенная и разбавленная дорожная краска АК-517 предназначенная для заправки в маркировочные машины и аппараты распыления любого типа фильтруется через сито с сеткой 0,1Н-0,2Н (по ГОСТ 6613-86) или аналогичное сито импортного производства, или сетку из синтетической ткани (капроновую, полиэфирную или полиамидную) с номинальным размером отверстий 100-200 мкм (по ГОСТ 4403-91).

Дорожная краска АК-517 предназначенная для ручного нанесения не разбавляется и не фильтруется.

Дорожная краска АК-517 наноситься на сухую и очищенную от песка и загрязнений поверхность при температуре окружающего воздуха от+ 50Сдо +350С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Время высыхания покрытия толщиной (по сырой пленке) 300±30 мкм до степени 3 при температуре (20±2)0С составляет около 0,5 часа. Время высыхания пленки зависит от температуры и влажности воздуха, может увеличиваться при повышенной влажности воздуха и низкой до плюс 50С температуре.

Теоретический расход дорожной краски АК-517 на покрытие толщиной (по сырой пленке) 300±30 мкм составляет 800-900 г/м2. На менее ответственных покрытиях (пешеходные, велодорожки) возможно нанесения покрытия толщиной (по сухому слою) 100-200 мкм с теоретическим расходом 200-400 г/м2. Практический расход зависит от метода нанесения, степени пористости поверхности.

По свеженанесенному покрытию в течении 5-10 секунд возможно распыление светоотражающих частиц (не более 300 г/м2), которые могут входить в комплектацию краски. Наилучшими в отношении долговечности и световозвращения разметки являются микростеклошарики размером 100-600 мкм, так как они должны выступать из сырой пленки, толщина которой составляет около 300 мкм, наполовину. Эта процедура усиливает видимость разметки и делает покрытие более износостойким.

Замывка инструмента и оборудования: промывку инструмента и оборудования осуществлять ортоксилолом. Допускается использовать оставшийся после замывки оборудования растворитель для разбавления краски.

Не допускается:

- нанесение краски на влажную поверхность или при температуре ниже +50С

- разбавление краски водой, бензином, керосином, уайт-спиритом

4. Хранение

Гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев со дня изготовления.

Дорожную краску АК-517 хранить при температуре от минус 400С до плюс 400С в герметичной таре в местах, недоступных для детей, вдали от отопительных и электроприборов, не допуская воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

5. Требования безопасности

При организации и выполнении окрасочных работ необходимо руководствоваться ГОСТ 12.1.005 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) и ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования техники безопасности.

Токсичность и пожароопасность дорожной краски АК-517   определяется входящими в ее состав растворителями ксилолом и толуолом. Толуол и ксилол по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, ПДК в воздухе рабочей зоны -150/50 мг/м2.

При испытании и применении дорожной краски АК-517 должны соблюдаться требования пожаро-, взрывобезопасности, обеспечивающиеся системами защиты и предотвращения пожара, организационно-техническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018.

Работники, связанные с применением дорожной краски АК-517, должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103

Наш адрес:

ООО НПФ «Эмаль», www.emal-kanash.ru

Адрес: 429330, РФ, Чувашская Республика

г Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88,

т./ф. (83533) 4-76-83, 4-72-95, 4-71-26

kan_eml@mail.ru, kan_eml21@mail.ru, kan2114@mail.ru