# Руководство по применению преобразователя ржавчины

# Настоящее руководство составлено на основании ТУ 2312-008-24358611-2010.

Руководство содержит информацию об области применения преобразователя ржавчины, технические характеристики и условия нанесения.

1. Описание, назначение и область применения

1.1 Преобразователь ржавчины предназначен для удаления ржавчины толщиной до 100 мкм поверхностей черных металлов, арматурных сталей, труб, паропроводов, водопроводов, различных металлоконструкций перед нанесением лакокрасочных покрытий.

2. Технические характеристики

По физико-химическим показателям преобразователь ржавчины должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице

| Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-008-24358611-2010 |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид | Жидкость от голубого до синего цвета. Допускается наличие незначительного осадка |
| 2. Плотность, г/см³ | 1,10-1,21 |
| 3. Водородный показатель (рН) 1%-ного водного раствора | 1,3-2,3 |
| 4. Массовая доля кислот в пересчете на ортофосфорную кислоту, %, не менее | 25 |

3. Нанесение

3.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от загрязнений, не иметь лакокрасочных и иных покрытий. Непосредственно перед нанесением преобразователя поверхность необходимо очистить от рыхлой, отслаивающейся ржавчины металлической щеткой.

3.2 Нанести преобразователь ржавчины кистью, валиком или тампоном как минимум 2 раза с промежуточной сушкой в течение 0,5 часа при 200С либо на 1 час при 50С.

Если после сушки на поверхности остаются пятна исходной непреобразованной ржавчины, эти места следует обработать составом повторно!

3.3 Нанести финишный лакокрасочный материал в соответствии с инструкцией по применению.

3.4 Норма расхода преобразователя:

- 60-80 г/м² при толщине коррозионного слоя до 50 мкм;

- 130-150 г/м² при толщине коррозионного слоя 90-100 мкм.

4. Техника безопасности при работе

4.1 Технические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в химической промышленности».

4.2 Попавший на открытые части тела преобразователь необходимо смыть водой с мылом.

4.3 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз (защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

4.4. По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.

5. Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ржавчины требованиям ТУ 2312-008-24358611-2010 при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5.2 Гарантийный срок хранения преобразователя –2 года со дня изготовления.

Наш адрес:

ООО НПФ «Эмаль», www.emal-kanash.ru

Адрес: 429330, РФ, Чувашская Республика

г Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88,

т./ф. (83533) 4-76-83, 4-72-95, 4-71-26

kan_eml@mail.ru, kan2114@mail.ru