# Руководство по применению быстросохнущей эмали МС-17

# ТУ 6-10-1012-78

1. Область применения

Эмаль МС-17 быстросохнущая различных цветов предназначаются для окраски узлов шасси и других деталей автомобилей, а также других металлических изделий требующих хороших декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и внутри помещений. Желто-коричневая предназначается для покрытий изделий ходовой системы тракторов.

Эмаль МС-17 является одноупаковочным материалом на основе алкидно-стирольного лака в ксилоле с добавлением сиккатива и антипленочного агента (антиоксиданта).

Выпускается следующих цветов: черный, желто-коричневый, голубой, песочный, серый, синий, красный,оранжевый, светло-серый и другие цвета в соответствии с картотекой RAL и эталонами цвета заказчика. Блеск пленки покрытия эмали МС-17 быстросохнущей находиться в пределе от 30-49 % и зависит от цвета ЛКМ.

Получаемое полуглянцевое покрытие эластично, обладает достаточной твердостью, прочностью и светостойкостью, оно стойко к воздействию воды, минеральных масел и бензина.

Допускается наносить эмаль на негрунтованную поверхность. Для обеспечения наилучшей адгезии и долгой защиты подготовленная поверхность может быть загрунтована грунтовками ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, АК-070, ГФ-021, ВЛ-02, грунт-эмаль АФ «НЕНС» - 1 сл.

2. Подготовка материала и разбавление

Перед применением эмаль тщательно перемешивают низкоскоростным миксером с специальной насадкой в течение 3-5 минут до получения однородной массы.

При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ортоксилолом или сольвентом нефтяным. При нанесении эмали по металлу или загрунтованной поверхности методом пневматического распыления рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)0С должна составлять 20±2 с.

Эмаль после разбавления вновь тщательно перемешивают и фильтруют через сито с сеткой №05-009 по ГОСТ 6613-86.

При перерывах в работе эмаль должна хранится в плотно закрытой таре, перед началом работ снова тщательно перемешать и выдержать 5-7 мин.

3. Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность не должна иметь дефектов поверхности: заусенцев, острых кромок радиусом менее 2,0 мм, сварочных брызг, наплывов пайки, остатков флюса.

Очистка от продуктов коррозии, прокатной окалины, остатков старой краски производится дробеструйным (пескоструйным) методом до степени Sa21/2 – Sa3 , либо  ручным или механическим способом до St 3по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 или до степени 2 по

ГОСТ 9.402 (табл.9). Такая очистка дает требуемую адгезию.

Шероховатость очищенной поверхности Rz (ГОСТ 2789) должна быть не более 40 мкм. Если Rz выше заданной величины необходимо нанесение дополнительного слоя эмали.

После проведенной очистки поверхность необходимо обеспылить сжатым воздухом, либо промышленным пылесосом.

Допускается производить обезжиривание поверхности ручной обработкой ветошью, смоченной ксилолом или растворителями Р-4, Р-5. Ветошь необходимо менять по мере загрязнения. Сушка поверхности после обезжиривания   15 мин при температуре (20±2)0С.

Подготовленная поверхность должна быть окрашена в течение 6 часов при хранении на открытом воздухе и в течение 24 часов при работе внутри помещения. Не допускается попадание на подготовленную поверхность изделия воды, коррозионно-активных веществ и их паров.

4. Нанесение и режим сушки

Эмаль МС-17 наносится по металлической поверхности, без предварительного грунтования методом (для увеличения срока эксплуатации покрытия по грунтовкам типа ВЛ, ГФ, ФЛ в соответствии с рекомендациями производителя) пневматического распыления, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до 350С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Во избежание образования конденсата перед нанесением и во время сушки эмали температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки образования росы не менее, чем на 30С. Небольшой дождь, высокая влажность (свыше 80%) и /или конденсат могут отрицательно повлиять на процесс формирования пленки во время и после нанесения.

При наличии сварных швов, торцевых кромок, труднодоступных мест перед окрашиванием всей поверхности необходимо нанесение «полосового слоя» кистью.

Окраску выполнять сплошным равномерным слоем. При нанесении следят за тем, чтобы не было пропусков.

Однослойное нанесение методом пневмораспыления позволяет получить покрытие толщиной 13-18 мкм для МС-17 черной и 20-25 мкм для других цветов.

Время высыхания однослойного покрытия эмали МС-17 до степени 3 при температуре (20±2)0С толщиной 13-18 мкм (по сухому слою) не более 20 мин, а толщиной 20-25 мкм (по сухому слою) не более 0,5 часа. Спустя указанное время возможно нанесение финишного слоя эмали (для эмалей наносимых на негрунтованный металл).

Рекомендуемая толщина высушенного покрытия 13-18 мкм для МС-17 черной и 20-25 мкм для других цветов (без учета толщины слоя грунта). Технологию нанесения грунта и толщину слоя грунта выбирать в соответствии с рекомендациями производителя грунта.  Время полного набора комплекса физико-механических свойств 3 суток.

На скорость высыхания влияют воздухообмен, температура, относительная влажность воздуха, толщина пленки.

Теоретический расход эмали на однослойное покрытие толщиной 20-25 мкм составляет 80-100 г/м2. Практический расход зависит от метода нанесения, степени подготовки поверхности и конфигурации изделия.

После окончания работы тару, краскораспылитель промывают ксилолом (по ГОСТ 9410-78) .

5. Хранение и гарантии

Гарантийный срок хранения эмалей МС-17 – шесть месяцев со дня изготовления.

Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 200С до + 400С.

6. Требования безопасности

Эмаль МС-17 обладает общетоксическим действием. Оказывает раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Используемые при проведении работ спецодежда и средства индивидуальной защиты должны исключить попадание продукта на открытые участки тела, слизистые оболочки и органы дыхания.

В ходе окрасочных работ использовать:

- спецодежда: х/б халат или костюм, закрытая обувь;

- резиновые перчатки (дополнительно рекомендуется использовать защитные крема или пасты);

- противогазовый респиратор;

- в случае нанесением распылителем – очки или лицевой щиток.

Работы, связанные с применением эмали внутри зданий и сооружений, должны производиться при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции. Окрашивание производить вдали от открытых источников огня и электрообогревательных приборов.

Во время работ не принимать пищу на рабочем месте, не курить.

При перерывах в работе тара с грунт-эмалью должна быть плотно закрыта крышкой.

После работы следы продукта на руках удалить с помощью специальных очистителей кожи (паст), выпускаемых промышленностью, вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.

Меры первой помощи:

- при попадании на кожу: протереть ветошью, тщательно промыть проточной водой с мылом, нанести питательный крем;

- при попадании в глаза: немедленно начать промывание широко раскрытой глазной щели проточной водой, обратиться за консультацией к окулисту;

- при попадании в рот: прополоскать ротовую полость водой, обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. Не вызывать рвоту. Обратится за медицинской помощью.

В случае возгорания грунт-эмали необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, огнетушителями: пенными и углекислотными, пенными установками, тонкораспыленной водой.

Наш адрес:

ООО НПФ «Эмаль», www.emal-kanash.ru

Адрес: 429330, РФ, Чувашская Республика

г Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88

sbyt@emal-kanash.ru,

Редакция :01.02.2021